Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева»

Кафедра строительного производства и экспертизы недвижимости

Составитель

## Н. Ю. Рудковская

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

## В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

## Методические указания к самостоятельной работе

всех форм обучения

Рекомендовано учебно-методической комиссией 
направления подготовки 08.03.01 «Строительство» 
в качестве электронного издания

Кемерово 2016

Рецензенты:

Сорокин А. Б. – кандидат технических наук, доцент кафедры строительного производства и экспертизы недвижимости

Угляница А. В. – доктор технических наук, профессор, председатель учебно-методической комиссии направления подготовки 08.03.01 «Строительство»

Рудковская Надежда Юрьевна

Физико-химические основы в строительстве [Электронный ресурс]: методические указания к самостоятельной работе для студентов направления подготовки 08.03.01 «Строительство», образовательные программы 08.03.01.01, 08.03.01.51.01 «Промышленное и гражданское строительство», всех форм обучения / сост. Н. Ю. Рудковская; КузГТУ. – Электрон. дан. – Кемерово, 2016. – Систем. требования: Pentium IV; ОЗУ 8 Мб; Windows 95; мышь. – Загл. с экрана.

Приведены содержание и формы самостоятельной работы студентов всех форм обучения, перечень тем и их содержание для изучения теоретических вопросов со ссылкой на источники информации, а также варианты контрольной работы для заочной формы обучения и перечень вопросов для проверки знаний дисциплины.

© КузГТУ, 2016

© Рудковская Н. Ю.,

составление, 2016

1. Общие положения

Дисциплина «Физико-химические основы в строительстве» изучается студентами бакалаврами направления подготовки 08.03.01 «Строительство», образовательные программы 08.03.01.01, 08.03.01.51.01 «Промышленное и гражданское строительство», всех форм обучения.

В соответствии с учебным планом и рабочей программой на самостоятельную работу отводится 54 часа для студентов очной формы обучения и 64 часа для заочной формы обучения.

В результате изучения дисциплины «Физико-химические основы в строительстве» студент должен:

– знать технико-экономическое значение экономики материальных, трудовых и энергетических ресурсов при изготовлении и применении строительных материалов и изделий; методы, оптимизации строения и свойств материала с заданными свойствами при максимальном ресурсосбережении; определяющее влияние качества материалов на долговечность и надежность строительных конструкций, методы защиты их от различных видов коррозии; мероприятия по охране окружающей среды и созданию экологически чистых материалов, безопасность труда при изготовлении и применении материалов и изделий;

– уметь анализировать условия воздействия внешней среды на материалы в конструкциях и сооружениях, используя нормативные документы, определять степени агрессивности среды на выбор материалов; устанавливать требования к материалам по назначению, технологичности, механическим свойствам, долговечности, надежности, конкурентоспособности и другим свойствам в соответствии с потребительскими свойствами конструкций, в которых они используются с учетом эксплуатации конструкций;

– владеть методикой расчета потребности материалов для изготовления и монтажа конструкций; умением осуществлять контроль соответствия нормативным документам Госсанэпиднадзора, утверждающие экологическую чистоту и радиационную безопасность используемых материалов, их соответствие заявленным сертификатам качества производителей; навыком совместной работой с технологами и специалистами в разработке технологических регламентов на производство и технических условий на применении материалов; основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией и работы в Интернете; методами выбора составляющих компонентов строительных материалов используя адсорбционные теории; теорией поверхностно-активных веществ с целью использования их в современных технологиях строительства.

В результате освоения дисциплины сформированы следующие компетенции для студента бакалавра:

Общекультурные компетенции

ОК-5. Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.

ОК-6. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.

ОК-7. Способность к самоорганизации и самообразованию.

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1. Способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и математического (компьютерного) моделирования, теоретического и экспериментального исследования.

ОПК-4. Владение эффективными правилами, методами и средствами сбора, обмена, хранения и обработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией.

ОПК-6. Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий.

Профессиональные компетенции

ПК-2. Владение методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирования.

2. ЦЕЛЬ самостоятельной работы студентов

Целью самостоятельной работы студентов является систематическое изучение дисциплины в течение семестра, закрепление и углубление полученных знаний и навыков, подготовка к предстоящим занятиям, а также формирование культуры умственного труда и самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний и умений.

Самостоятельная работа студента – это способ деятельности студента во внеаудиторное время. Она рассматривается как целенаправленная работа для получения новых знаний, формирование умения самостоятельно работать с книгой, а также формирование умения учиться на протяжении всей профессиональной деятельности.

В результате выполнения всех домашних заданий студент овладевает общепрофессиональной компетенцией по значению основ профессиональной деятельности специалиста строителя.

3. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов заключается в работе с конспектом лекций; чтении текста учебника; изучении основной и дополнительной литературы; подготовке к выполнению лабораторных занятий; оформлении отчетов по выполненным лабораторным занятиям; в подготовке ответов на контрольные вопросы и для студентов заочной формы обучения – в выполнении контрольной работы.

Текущий контроль самостоятельной работы студента очной формы обучения осуществляется в виде письменного опроса один раз в месяц после 4, 8, 12 и 16 недель в пределах тем и разделов дисциплины, предназначенных для самостоятельного изучения.

Промежуточная аттестация – зачет.

Трудоемкость самостоятельной работы студентов всех форм обучения приведена в таблице.

| № недели | Вид самостоятельной работы | Трудоемкость, часы/ЗЕ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Очная | Заочная |
| 1-4 | Домашнее задание Дз1 [1, 2, 6, 7, 8, 9, 10]. Контрольная работа Кр [1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10]. | 10/0,275 − | − 16/0,445 |
| 5-8 | Домашнее задание Дз2 [1, 2, 3, 6, 7, 10]. Контрольная работа Кр [3, 4, 5, 8, 9, 10, 11]. | 10/0,275 − | − 16/0,445 |
| 9-12 | Домашнее задание Дз3 [3, 4, 10]. Подготовка к лабораторной работе и оформление отчета Лзп1-Лзп2 | 10/0,275 7/0,2 | − 16/0,445 |
| 13-16 | Домашнее задание Дз4 [3, 4, 5, 8, 9, 11]. Подготовка к лабораторной работе и оформление отчета Лзп3-Лзп4 | 10/0,275 7/0,2 | − 16/0,445 |
| ИТОГО | 54/1,5 | 64/1,78 |

Домашнее задание Дз1

Раздел 1. Физические и химические процессы в строительстве [1, 2, 6, 7, 8, 9, 10].

Перечень контрольных вопросов

1. Химические и физические процессы, протекающие в материалах при строительстве.

2. Химические и физические процессы, происходящие в материалах сразу после строительства.

3. Химические и физические процессы, протекающие в материалах в процессе эксплуатации здания.

4. Химические основы строительства.

5. Строительные материалы и их соединения.

6. Использование в строительстве кислорода, водорода и углерода.

7. Кислоты, используемые в строительстве.

8. Щелочи, используемые в строительстве.

9. Величины РН.

10. Соли, используемые в строительстве.

11. Вода в строительстве.

12. Защита окружающей среды от загрязнений.

Домашнее задание Дз2

Раздел 2. Коррозия бетона, железобетона и др. строительных материалов [1, 2, 3, 6, 7, 10].

Перечень контрольных вопросов

1. Классификация и общие условия коррозий.

2. Химическая коррозия.

3. Кислотная коррозия.

4. Солевая коррозия.

5. Щелочная коррозия.

6. Сульфатная коррозия.

7. Основные мероприятия по борьбе с коррозией.

8. Коррозия металлов.

9. Коррозия бетона.

10. Коррозия железобетона.

11. Коррозия штучных силикатных материалов.

12. Коррозия древесины.

Домашнее задание Дз3

Раздел 3. Активационные технологии строительных материалов [3, 4, 10].

Перечень контрольных вопросов

1. Механическая активация цементов.

2. Термическая активация заполнителей.

3. Химическая активация цемента.

4. Активационно-технологическая механика асфальтобетона.

5. Электронно-ионная технология активации компонентов битумоминеральных материалов.

6. Механохимическая технология получения активированных кварцевых минеральных порошков.

7. Технология трибоактивации песка.

8. Взаимодействие ПАВ с трибоэлектризованной поверхностью песка.

9. Разрядно-импульсная технология обработки жидких органических вяжущих.

10. Электрогидравлическая и электромеханическая активация битумных эмульсий.

11. Химическая активация волокнистых материалов.

12. Основные положения активационно-технологической механики материалов.

К домашнему заданию Дз3 относится подготовка к лабораторным работам Лзп1-Лзп2 и оформление отчета.

Текущий контроль студента проводится в виде защиты лабораторных работ.

Оформление отчета выполняется по следующей схеме:

1. Указывается название лабораторной работы.

2. Формулируется цель работы.

3. Описываются используемое оборудование и материалы, кратко определяются свойства материала.

4. Приводятся формулы, по которым определяется свойство.

5. Делается вывод о соответствии свойств материала требованиям ГОСТ.

Домашнее задание Дз4

Раздел 4. Поверхностно-активные вещества и их применение в строительстве [3, 4, 5, 8, 9, 11].

Раздел 5. Ресурсосберегающие технологии в строительстве. Охрана окружающей среды [3, 4, 9, 10, 11].

Перечень контрольных вопросов

1. Поверхностно-активные вещества и их применение в строительстве.

2. Структура ПАВ.

3. Классификация ПАВ.

4. Влияние ПАВ на свойства материалов.

5. Влияние ПАВ на взаимодействие битумов с минеральными материалами.

6. Активаторы поверхности минеральных материалов.

7. Свойства модифицированных цементов.

8. Добавки, используемые при проектировании составов цементных бетонов.

9. Методы испытания бетонов с добавками.

10. Использование отходов промышленности в строительстве.

11. Цели и задачи по ликвидации золошлаковых отвалов.

12. Влияние химически активных зол и шлаков от сжигания твердых видов топлива на свойства бетонной смеси и структуру затвердевшего бетона.

К домашнему заданию Дз4 относится подготовка к лабораторным работам Лзп3-Лзп4 и оформление отчета.

Текущий контроль студента проводится в виде защиты лабораторных работ.

Оформление отчета выполняется по следующей схеме:

1. Указывается название лабораторной работы.

2. Формулируется цель работы.

3. Описываются используемое оборудование и материалы, кратко определяются свойства материала.

4. Приводятся формулы, по которым определяется свойство.

5. Делается вывод о соответствии свойств материала требованиям ГОСТ.

Контрольная работа студентов заочной формы обучения

Контрольная работа состоит из задачи и четырех теоретических вопросов. Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре шифра зачетной книжки.

Выполненную контрольную работу студент подписывает, указывает свою фамилию, имя, отчество, шифр зачетной книжки, группу и передает для проверки на кафедру строительного производства и экспертизы недвижимости не позднее 2-х недель до начала сессии в ауд. 4204. Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, не рецензируется.

Вариант №1

1. Запроектировать состав цементного бетона с пластифицирующей добавкой: класс бетона В20, подвижность бетонной смеси 5 см, качество заполнителей рядовое.

2. Химические и физические процессы, протекающие в материалах при строительстве.

3. Классификация и общие условия коррозий.

4. Механическая активация цементов.

5. Поверхностно-активные вещества и их применение в строительстве.

Вариант № 2

1. Запроектировать состав цементного бетона с пластифицирующей добавкой для массивных неармированных конструкций: класс бетона В10, подвижность 0–4 см, качество заполнителей рядовое.

2. Химические и физические процессы, происходящие в материалах сразу после строительства.

3. Химическая коррозия.

4. Термическая активация заполнителей.

5. Структура ПАВ.

Вариант № 3

1. Запроектировать состав цементного бетона с ускорителем твердения для подготовки под фундаменты и основания: класс бетона В30, подвижность 0 см, жесткость 50–60 секунд, качество заполнителей рядовое.

2. Химические и физические процессы, протекающие в материалах в процессе эксплуатации здания.

3. Кислотная коррозия.

4. Химическая активация цемента.

5. Классификация ПАВ.

Вариант № 4

1. Запроектировать состав цементного бетона с пластифицирующей добавкой для массивных армированных конструкций: класс бетона В25, подвижность бетонной смеси 2-4 см, качество заполнителя рядовое.

2. Химические основы строительства.

3. Солевая коррозия.

4. Активационно-технологическая механика асфальтобетона.

5. Влияние ПАВ на свойства материалов.

Вариант № 5

1.Запроектировать состав цементного бетона с воздухововлекающей добавкой для мостов и опорных частей: класс бетона В30, подвижность бетона смеси 5–8 см, качество заполнителей рядовое.

2. Строительные материалы и их соединения.

3. Щелочная коррозия.

4. Электронно-ионная технология активации компонентов битумоминеральных материалов.

5. Влияние ПАВ на взаимодействие битумов с минеральными материалами.

Вариант № 6

1. Запроектировать состав цементного бетона для бункеров и силосов с добавкой пластификаторов: класс бетона В25, осадка конуса бетонной смеси 4–6 см, качество заполнителей рядовое.

2. Использование в строительстве кислорода, водорода и углерода.

3. Сульфатная коррозия.

4. Механохимическая технология получения активированных кварцевых минеральных порошков.

5. Активаторы поверхности минеральных материалов.

Вариант № 7

1. Запроектировать состав цементного бетона для канализационных колодцев с добавкой пластификатора: класс бетона В30, осадка конуса 0 см, показатель жесткости конуса 0 см, показатель жесткости 80–100 секунд, качество заполнителей рядовое.

2. Кислоты, используемые в строительстве.

3. Основные мероприятия по борьбе с коррозией.

4. Технология трибоактивации песка.

5. Свойства модифицированных цементов.

Вариант № 8

1. Запроектировать состав цементного бетона с ускорителем твердения для стеновых блоков: класс бетона В20, подвижность бетонной смеси 2–4 см, качество заполнителей рядовое.

2. Щелочи, используемые в строительстве.

3. Коррозия металлов.

4. Взаимодействие ПАВ с трибоэлектризованной поверхностью песка.

5. Добавки, используемые при проектировании составов цементных бетонов.

Вариант № 9

1. Запроектировать состав бетона с воздухововлекающей добавкой для тонкостенных сильнонасыщенных арматурой конструкций: класс бетона В30, подвижность бетонной смеси 2–6 см, качество заполнителей рядовое.

2. Соли, используемые в строительстве.

3. Коррозия бетона.

4. Электрогидравлическая и электромеханическая активация битумных эмульсий.

5. Использование отходов промышленности в строительстве.

Вариант № 10

1. Запроектировать состав цементного бетона с пластифицирующей добавкой для конструкций особо насыщенных арматурой: класс бетона В25, подвижность бетонной смеси 4–8 см, качество заполнителей рядовое.

2. Вода в строительстве.

3. Коррозия штучных силикатных материалов.

4. Химическая активация волокнистых материалов.

5. Влияние химически активных зол и шлаков от сжигания твердых видов топлива на свойства бетонной смеси и структуру затвердевшего бетона.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Химические и физические процессы, протекающие в материалах при строительстве.

2. Химические и физические процессы, происходящие в материалах сразу после строительства.

3. Химические и физические процессы, протекающие в материалах в процессе эксплуатации здания.

4. Химические основы строительства.

5. Строительные материалы и их соединения.

6. Использование в строительстве кислорода, водорода и углерода.

7. Кислоты, используемые в строительстве.

8. Щелочи, используемые в строительстве.

9. Величины РН.

10. Соли, используемые в строительстве.

11. Вода в строительстве.

12. Защита окружающей среды от загрязнений.

13. Классификация и общие условия коррозий.

14. Химическая коррозия.

15. Кислотная коррозия.

16. Солевая коррозия.

17. Щелочная коррозия.

18. Сульфатная коррозия.

19. Основные мероприятия по борьбе с коррозией.

20. Коррозия металлов.

21. Коррозия бетона.

22. Коррозия железобетона.

23. Коррозия штучных силикатных материалов.

24. Коррозия древесины.

25. Механическая активация цементов.

26. Термическая активация заполнителей.

27. Химическая активация цемента.

28. Активационно-технологическая механика асфальтобетона.

29. Электронно-ионная технология активации компонентов битумоминеральных материалов.

30. Механохимическая технология получения активированных кварцевых минеральных порошков.

31. Технология трибоактивации песка.

32. Взаимодействие ПАВ с трибоэлектризованной поверхностью песка.

33. Разрядно-импульсная технология обработки жидких органических вяжущих.

34. Электрогидравлическая и электромеханическая активация битумных эмульсий.

35. Химическая активация волокнистых материалов.

36. Основные положения активационно-технологической механики материалов.

37. Поверхностно-активные вещества и их применение в строительстве.

38. Структура ПАВ.

39. Классификация ПАВ.

40. Влияние ПАВ на свойства материалов.

41. Влияние ПАВ на взаимодействие битумов с минеральными материалами.

42. Активаторы поверхности минеральных материалов.

43. Свойства модифицированных цементов.

44. Добавки, используемые при проектировании составов цементных бетонов.

45. Методы испытания бетонов с добавками.

46. Использование отходов промышленности в строительстве.

47. Цели и задачи по ликвидации золошлаковых отвалов.

48. Влияние химически активных зол и шлаков от сжигания твердых видов топлива на свойства бетонной смеси и структуру затвердевшего бетона.

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Основная литература

1. Щукин Е. Д. Коллоидная химия: учебник для бакалавров. – 6-е изд. – Москва: ЮРАЙТ, 2012.

http://www.biblioclub.ru/search.php?

2. Афанасьев, Б. Н. Физическая химия [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Химическая технология», «Биотехнология» и «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» / Б. Н. Афанасьев, 
Ю. П. Акулова. – Санкт-Петербург: Лань, 2012.

http://e.lanbook.com/books/element.php?

3. Ковалев, Я. Н. Физико-химические основы технологии строительных материалов : учеб.-мет. пособие / Я. Н. Ковалев. – Минск : Новое знание; Москва: ИНФРА-М, 2012. – 285 с.

4. Руденская, И. М. Органические вяжущие для дорожного строительства / И. М. Руденская, А. В. Руденский. – Москва: 
ИНФРА-М, 2010. – 256 с.

5. Касторных, Л. И. Добавки в бетоны и строительные растворы: учеб.-справ. пособие / Л. И. Касторных. – 2-е изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 221 с.

Дополнительная литература

6. Кудряшева, Н. С. Физическая химия : учеб. для бакалавров: [для студентов биол. специальностей и биофизиков, др. естеств.-науч. и инж.-техн. специальностей и направлений вузов] / Н. С. Кудряшева, Л. Г. Бондарева; Сиб. федер. ун-т. – Москва: Юрайт, 2012.

7. Фридрихсберг, Д. А. Курс коллоидной химии. – Санкт-Петербург: Лань, 2010. – 4-е изд., испр. и доп. 416 с.

http://e.lanbook.com/books/.

8. Хмеленко, Т. В. Материаловедение [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов строит. специальностей: 270102 «Пром. и гражд. стр-во», 270205 «Автомоб. дороги и аэродромы», 270115 «Экспертиза и упр. недвижимостью» / ГОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т». – Кемерово, 2010. – 88 с.

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=90453&type=utchposob:common

9. Рыбьев И. А. Строительное материаловедение [Электронный ресурс]: учеб. пособие для бакалавров. – 4-е изд. – Москва: ЮРАЙТ, 2012. – 702 с.

http://www.biblioclub.ru/book/95537/.

10. Волокитин, Г. Г. Физико-химические основы строительного материаловедения: учеб. пособие / Г. Г. Волокитин, А. А. Клопотов, Б. П. Романов [и др.]; под общ. ред. Г. Г. Волокитина, Э. В. Козлова. – Москва: Изд-во АСВ, 2004. – 192 с.

11. Поверхностные явления в дисперсных системах. Коллоидная химия. Избранные труды, П. А. Ребиндер. – Москва: Наука, 1978. – 368 с.

Перечень ГОСТов и СТБ

12. СТБ 1035-95. Смеси бетонные. Технические условия.

13. СТБ 1182-99. Бетоны. Правила подбора состава.

14. ГОСТ 10180-90. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам.

15. ГОСТ 10181.0-81. Смеси бетонные. Общие требования к методам испытаний.

16. ГОСТ 10181.1-81. Смеси бетонные. Методы определения удобоукладываемости.

17. ГОСТ 10181.2-81. Смеси бетонные. Методы определения плотности.

18. ГОСТ 12730.0-78. Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости.

19. ГОСТ 17624-87. Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности.

20. ГОСТ 22690-88. Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля.

Программное обеспечение и интернет-ресурсы

- http://e.lanbook.com/.

- http://lidrary.kuzstu.ru/

- Информационная система «Консультант Плюс».

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Использование в процессе обучения мультимедийное оборудование.

2. Использование оборудованного конференц-интернет-класса.